附件2

广西糖业集团2024年糖机铸件及机加工件质量要求

1、 榨辊齿面

（1） 材质要求：  蠕墨铸铁

（2） 耐磨程度要求：规格Φ850×1670mm系列以上万吨蔗磨损不能超过  0.1  mm；规格Φ760×1370mm系列万吨蔗磨损不能超过  0.2  mm；

（3） 其他质量要求：  无制造、加工缺陷，精度适配、材料耐腐

2、 榨辊轴

（1）材质要求：  Q/ZB60-73、   45号锻钢 、或42CrMo锻钢

（2）耐磨程度要求：万吨蔗磨损不能超过  0.02  mm

（3）其他质量要求：做表面应力消除，无制造缺陷，提供探伤报告。

3、 铜轴瓦

（1）材质要求： ZQSn10-1、ZCuSn10pb1

（2）耐磨程度要求：万吨蔗磨损不能超过  0.01  mm

（3）其他质量要求： 做退火处理、无加工制造缺陷，硬度HB>80

4、 三星齿轮

（1）材质要求：     45号锻钢、或42CrMo铸钢

（2）其他质量要求： 做退火处理、无加工制造缺陷，硬度HB>400